Приложение

Количество отрывных номеров на каждом листе должно быть равно количеству участников; количество листов для объявлений должно превышать число участников.

Образец  заготовки для объявления

| № 345 здесь дети пишут свой текст здесь дети иллюстрируют свое объявление ИЩУ ДРУГА _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрезать на полоски по вертикальным линиям 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |

| ИЩУ ДРУГА _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |